## Slide 1
Lektion 1
Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik
LERNEINHEIT 1:

## Slide 2
Übersicht zur Präsentation
- Holzstruktur und Aussehen
- Physikalische Eigenschaften
- Mechanische Eigenschaften
- Technologische Eigenschaften
- Operative Eigenschaften
THEMEN
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 3
HOLZ
-STRUKTUR UND AUSSEHEN
1/2
3
Mikro- und Makrostruktur
Wie es verwendet werden kann - Holzschweißen
(Klicken Sie auf das Bild)
https://www.twi-global.com/media-and-events/press-releases/2019/twi-develops-wood-welding-process
Theapparat and Chandumpai, Physicochemistry and Utilization of Wood Vinegar from Carbonization of Tropical Biomass Waste. 2018
Hodley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. 2000
Wertheimer D. Moisture & Wood Movement. How To & Calculators, 2019
Holzschnitte
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 4
HOLZ
-STRUKTUR UND AUSSEHEN
2/2
4
Holzdefekte und -fehler
Lebender Ast | Toter Ast | Ast mit Rinde | Verfaulter Ast | Astloch am Rand | Keil-Ast | Blatt-Ast | Gruppe von Astlöchern
Makroskopische / mikroskopische Ansichten von Reaktionsholz
Defekte im Brett
Stehender Baum (Kiefer und Fichte)
Typen von Astlöchern
Hodley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. 2000
https://20d54786-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/leonardoguitarresearch/glossary/Eng%20-%20Deformations.png?attachauth=ANoY7cpapMBSW-3jG8m2jTfvC0iWvOV2qhpRFY_6NjGeyQ5k9rnYg7qjkoj6p7ElcN3HaESI3-yCK9ZVQ-blXo_CeNBUmtt8TG-OSd3CbYG5ygBmqDLpz_3sy2ED1R4tNuMOPe0pjeUr8V82WpbNzWs6q_RP7iJ95pFDwuFXNibm_sE1-hsmLKqeKHr1AtS03ymwZvOPvIA51S0ZBoZNLJkgTklHStCakbNZS18oGgCPxu1uYCffzXRks-zjdcuNxPOtH9r7GCMq&attredirects=0
Wood Handbook, 2010
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 5
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
5
Feuchtigkeitsgehalt (FG) und Dichte
https://www.wooduchoose.com/BlogPost/?Moisture-Content-of-Wood
https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/fbhmw1/the_difference_in_density_in_wood_from_1918_to/
Wood Handbook, Robert J. Ross. Forest Products Laboratory USDA Forest Service. 2010, https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/37440
Liepiņš J. Methodology development for forest stand biomass and carbon stock estimates in Latvia, doctoral thesis, LLU, 2019., 60 p.
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 6
6
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
6
F- load, N;
a – sample cross section width, mm;
l – sample cross section length, mm.
DRUCK
BIEGUNG
SPANNKRAFT
SCHERUNG
F – max. load, N;
l – span, mm;
b - width of the sample, mm;
h - thickness of the sample, mm;
F - load difference at elastic deformation, N;
f - displacement difference at elastic deformation, mm;
Wood Species | Bending strength, N mm-2 |  | Compression strength parallel to grain, N mm-2 |  | Compression strength perpendicular to grain, N mm-2 |  | Tension strength parallel to grain, N mm-2 |  | Density, kg m-3
 | MC 12% | MC 30% | MC 12% | MC 30% | MC 12% | MC 30% | MC 12% | MC 30% | 
Pine | 91 | 49 | 50 | 21 | 7,0 | 5,0 | 95 | 78 | 540
Spruce | 87 | 43 | 39 | 19 | 5,3 | 3,8 | 116 | 77 | 470
Oak | 103 | 66 | 57 | 31 | 10,2 | 7,2 | 140 | 107 | 820
https://extension.okstate.edu/fact-sheets/strength-properties-of-wood-for-practical-applications.html
https://www.buildup.eu/en/practices/cases/lifecycle-tower-one-building
https://inhabitat.com/lifecycle-tower-in-austria-will-be-worlds-tallest-wooden-building/new-25-8/
https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/101104010/lecture39/39_6.htm
Xu M., Cui Z., Chen Z. and Xiang J. Experimental study on compressive and tensile properties of a bamboo scrimber at elevated temperatures. Construction and Building Materials, Volume 151, 2017
Gupta and Sinha. Effect of grain angle on shear strength of Douglas-fir wood. 2012.
ÜBERSICHT EIGENSCHAFTEN
VISKOELASTIZITÄT (auf das Bild klicken)
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 7
TECHNO-LOGISCHE EIGENSCHAFTEN
7
Sägegatter | Bandsäge | Spaltsäge | Fräsmaschine
GESÄGTE MATERIALIEN
SÄGETYPEN
HOLZTROCKNUNG
https://www.woodcraft.com/blog_entries/how-to-air-dry-lumber-turn-freshly-cut-stock-into-a-cash-crop-of-woodworking-woods#
https://www.incomac.com/en/prodotti/pal-wood-dryer/
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 8
OPERATIVE EIGENSCHAFTEN
8
Holzart | Härte, N mm-2 | Dichte, kg m-3
 | FG 12% | 
Kiefer | 29/14 | 540
Fichte | 26/12 | 470
Eiche | 68/40 | 820
ABRIEBSWIDERSTANDSFÄHIGKEIT VON HOLZ
(auf das Bild klicken)
https://catas.com/en-GB/news/the-abrasion-resistance-test
https://www.iml-service.com/sound-velocity-measurement/
https://www.swedishwood.com/wood-facts/about-wood/from-log-to-plank/properties-of-softwood/
https://na.pergo.com/
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Härte des Holzes
SCHALLGESCHWINDIGKEIT
(auf das Bild klicken)
Zum Beispiel PERGO®
HOLZPRODUKTTEST
(auf das Bild klicken)
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 9
Grenzen:
Nicht immer aber manchmal erlauben nationale Gesetze keinen Bau von mehrstöckigen Häusern.
Manchmal haben die Menschen Vorurteile - Holzhäuser brennen, sind nicht nachhaltig usw.
Tatsächlich haben wir meistens nicht genug Wissen, um solche Holzhäuser überhaupt zu bauen.
Einige Beispiele (auf das Bild klicken)
Aus LETTLAND
Aus ÖSTERREICH
Aus GRIECHENLAND
Aus SPANIEN
Aus FINNLAND
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 10
Vorteile + oder Nachteile -
ARCHITEKTEN +
Präsentationen sind Kommunikationsmittel, die Demonstrationen, Vorträge, Reden, Berichte und vieles mehr sein können.
UMWELT und GESUNDHEIT +
Natürliches, erneuerbares, CO2-neutrales und recycelbares Material
ZIVILE INGENEURE -
Kein freundliches Material für Design (Eigenschaften in alle Richtungen sind unterschiedlich)
KOSTEN -
Nicht immer der billigste Baustoff im Vergleich zu Baustahl oder Beton
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 11
Zukunftsvision
(auf das Bild klicken)
11
https://www.creebuildings.com/project/life-cycle-tower-one
https://www.thinkwood.com
FRÜHER
HEUTE
ZUKUNFT
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik

## Slide 12
Quellen
JOURNALS UND PUBLIKATIONEN
EN 13183-1:2002 Moisture content of a piece of sawn timber. Determination by oven dry method.
EN 13183-2:2002 Moisture content of a piece of sawn timber. Estimation by electrical resistance method.
EN 13183-3:2005 Moisture content of a piece of sawn timber. Estimation by capacitance method.
Gupta and Sinha. Effect of grain angle on shear strength of Douglas-fir wood. 2012., DOI:10.1515/hf-2011-0031Hoadley R.B. Understanding wood. The Taunton Press, China, 2000., 280 p.
Hodley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press; 1st edition, 2000., 288 p.
Liepiņš J. Methodology development for forest stand biomass and carbon stock estimates in Latvia, doctoral thesis, LLU, 2019., 60 p.
Softwood sawn material application. Guidelines. (Skujkoku zāģmateriālu pielietošana. Vadlīnijas. In Latvian). 2009., ISBN/ISMN 978-9984-39-720-7.
Theapparat Y., Chandumpai A. and Faroongsarng D. Physicochemistry and Utilization of Wood Vinegar from Carbonization of Tropical Biomass Waste. DOI: 10.5772/intechopen.77380
Wertheimer D. Moisture & Wood Movement. How To & Calculators, 2019., https://www.branchingoutwood.com/blog/wood-movement-and-moisture.
Wood Handbook, Robert J. Ross. Forest Products Laboratory USDA Forest Service. 2010, https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/37440
Xu M., Cui Z., Chen Z. and Xiang J. Experimental study on compressive and tensile properties of a bamboo scrimber at elevated temperatures. Construction and Building Materials, Volume 151, 2017, pp. 732-741.
12
Lektion 1: Holzeigenschaften, ihre Grenzen und Holzbauphysik